Exécution des travaux de peinture.

Les travaux préparatoires et de finition sont définis en fonction de la nature du subjectile, de la qualité de surface de celui-ci et de l’état de finition recherché.

TABLEAU 18: subjectiles métaux ferreux avec primaire inhibiteur de corrosion. TRAVAUX EXTERIEURS.

| Subjectiles | Qualité de surface | Etat de finition recherché |  |  | Nettoyage et dépoussiérage | Retouche à la peinture primaire inhibitrice de corrosion | Couche primaire de renforcement | Couche intermédiaire | Couche de finition |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mat | Satinée | Brillant |  |  |  |  |  |
| Métal ferreux | Structures en produits sidérurgiques grenaillés, ou ayant reçu, après décapage par projections d’abrasifs, une couche de peinture primaire anticorrosion | Finition C |  |  | X | X |  |  | X |
|  |  | Finition B |  |  | X | X |  | X | X |
| Les ouvrages ne doivent pas être livrés au peinture recouvert de ciment ou de plâtre. Sauf prescriptions particulières, les retouches ne sont pas exécutées à la charge du peintre. La couche de primaire peut être exécutée par le fabricant ou un autre corps d’état. Certaines couleurs de la couche de finition exigent une couche intermédiaire supplémentaire. Certains systèmes épais peuvent remplacer deux couches de même épaisseur totale. L’aspect « mat » nécessite l’emploi de produits spécifiques. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |