Exécution des travaux de peinture.

Les travaux préparatoires et de finition sont définis en fonction de la nature du subjectile, de la qualité de surface de celui-ci et de l’état de finition recherché.

SUBJECTILES A BASE DE LIANTS HYDRAULIQUES OU DE TERRE CUITE :

TABLEAU 5 : Parements de béton brut de décoffrage et de produits industriels en béton. TRAVAUX INTERIEURS.

| Subjectile |  | Etat de finition recherché (note 2) |  |  | Brossage époussetage Egrenage | Impression spéciale (note 3) | Dégrossissage (note 4) | Enduit repassé (note 4) | Enduit non repassé (note 4) | Ponçage et époussetage | Révision | Couche intermédiaire | Couche de finition |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nature | Qualité | Mat | Satinée | Brillant (note 1) | X |  |  |  |  |  |  | X | X |
| Béton brut de décoffrage et de produits industriels en béton | Elémentaire | Finition C (note 5) |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  | Ordinaire | Finition C |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  | Courant | Finition C |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  |  | Finition B |  |  | X | X | X | X |  | X |  | X | X |
|  | Soigné | Finition C |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  |  | Finition B |  |  | X | X | X | X | X | X |  | X | X |
|  |  | Finition A |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Note 1 Dans les locaux très humides en conditions d’utilisation, les produits mis en œuvre doivent répondre aux exigences du tableau E3. Note 2 La finition C et la finition B sont d’aspect poché. La finition A est d’aspect finement poché ou lisse. L’application de peinture, en finition « tendu », ne s’exécute que pour des travaux de finition spécifique, sur prescription spéciale. Note 3 Facultative les prescriptions Note 4 Un même type d’enduit peut convenir à toutes ces opérations. L’aspect est lisse ou structuré. En aspect structuré, le détail des opérations est défini dans les documents particuliers du marché (DPM). Note 5 En finition C, le système de peinture peut être exécuté en deux couches simultanées croisées au pistolet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |