Exécution des travaux de peinture.

Les travaux préparatoires et de finition sont définis en fonction de la nature du subjectile, de la qualité de surface de celui-ci et de l’état de finition recherché.

TABLEAU 13 A : subjectiles bois et dérivés -TRAVAUX INTERIEURS (vernis).

| Subjectile | Vernis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qualité de surface | Etat de finition recherché |  |  | Brossage | Impression (note 3) | Ponçage | Rebouchage | Couche intermédiaire | Ponçage entre couches | Couche de finition |
|  |  | Mat | Satinée | Brillant (note 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Bois massif | Raboté (note2) et ou poncé | Finition C |  |  | X | X |  |  |  |  | X |
|  | poncé | Finition C |  |  | X | X |  |  | X |  | X |
| Contreplaqué MDF Note (6) |  | Finition B |  |  | X | X | X |  | X |  | X |
| Panneaux plaqués ou de particules |  | Finition A |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| Panneaux de fibres durs |  | Finition C |  |  | X | X |  |  |  |  | X |
| Note 1 Dans les locaux très humides en conditions d’utilisation, les produits mis en œuvre doivent correspondre aux exigences du tableau E3. Note 2 Le sciage et le rabotage ne conviennent que pour une finition C. Note 3 L’impression peut être exécuté en atelier par un fabricant ou un autre corps d’état concerné. Note 4 Le maître d’ouvrage ou son représentant doit s’assurer que ce qu’il prescrit pour l’extérieur est compatible avec l’existant intérieur. Note 5 L’impression doit être compatible avec les traitements spécifiques du subjectile. Note 6 Les MDF ne sont pas prévus pour recevoir des lasures. Note Les panneaux de particules et de fibres ne sont traités en vernis que sur prescription spéciale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Exécution des travaux de peinture.

Les travaux préparatoires et de finition sont définis en fonction de la nature du subjectile, de la qualité de surface de celui-ci et de l’état de finition recherché.

TABLEAU 13 B : subjectiles bois et dérivés -TRAVAUX INTERIEURS (lasures).

| Subjectiles | Lasures (note 6) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qualité de surface | Etat de finition recherché |  | Brossage | Impression (note 4 et 5) | Couche intermédiaire | Couche de finition |
|  |  | Mat | Satinée |  |  |  |  |
| Bois massif | Sciage (note 2) propre | Finition C |  | X | X |  | X |
|  | Raboté ou poncé | Finition C |  | X | X |  | X |
| Contreplaqué MDF Note (6) |  | Finition B |  | X | X |  | X |
| Panneaux plaqués ou de particules |  | Finition A |  | X | X | X | X |
| Panneaux de fibres durs |  | Finition A |  | X | X | X | X |
| Note 1 Dans les locaux très humides en conditions d’utilisation, les produits mis en œuvre doivent correspondre aux exigences du tableau E3. Note 2 Le sciage et le rabotage ne conviennent que pour une finition C. Note 3 L’impression peut être exécuté en atelier par un fabricant ou un autre corps d’état concerné. Note 4 Le maître d’ouvrage ou son représentant doit s’assurer que ce qu’il prescrit pour l’extérieur est compatible avec l’existant intérieur. Note 5 L’impression doit être compatible avec les traitements spécifiques du subjectile. Note 6 Les MDF ne sont pas prévus pour recevoir des lasures. Note Les panneaux de particules et de fibres ne sont traités en vernis que sur prescription spéciale. |  |  |  |  |  |  |  |