Exécution des travaux de peinture.

Les travaux préparatoires et de finition sont définis en fonction de la nature du subjectile, de la qualité de surface de celui-ci et de l’état de finition recherché.

SUBJECTILES A BASE DE LIANTS HYDRAULIQUES OU DE TERRE CUITE :

TABLEAU 6 : Parements de béton brut de décoffrage et enduits de liants hydrauliques et de produits industriels de béton. TRAVAUX EXTERIEURS.

| Subjectile |  | Etat de finition recherché (note 4) |  |  | Brossage Epoussetage Egrenage (note 1) | Couche d’impression (note 2) | Couche intermédiaire (note 3 et 5) | Couche de finition (note 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nature | Qualité du subjectile | Mat | Satinée | Brillant |  |  |  |  |
| Béton brut de décoffrage | Soigné | Finition C |  |  | X | X | X | X |
| Enduits de liants hydrauliques et produits industriels en béton | Lissé | Finition C |  |  | X | X | X | X |
|  | Taloché | Finition C |  |  | X | X | X | X |
|  | Projeté | Finition C |  |  |  | X | X | X |
| (note 1) En extérieur, le lavage au jet peut remplacer l’époussetage. (note 2) La couche d’impression s’exécute soit avec un produit spéciale soit un produit compatible, dilué. (note 3) La couche intermédiaire est facultative, néanmoins la durabilité du revêtement sera améliorée par l’application d’une telle couche. (note 4) En travaux extérieurs, l’état de finition reflète celui du subjectile et les critères de qualité à rechercher sont en priorité la protection et la durabilité. (note 5) L’ensemble des couches intermédiaires et de finition peut être remplacé par un seul revêtement semi épais. NOTE Les travaux de ragréage éventuels ne sont pas du ressort du peintre, sauf prescription spéciale des documents particuliers du marché. |  |  |  |  |  |  |  |  |