Exécution des travaux de peinture.

Les travaux préparatoires et de finition sont définis en fonction de la nature du subjectile, de la qualité de surface de celui-ci et de l’état de finition recherché.

SUBJECTILES PLATRE

TABLEAU 2 : Cloisons et doublages en panneaux ou carreaux de plâtre lisse et plafonds et autres ouvrages en staff. TRAVAUX INTERIEUR.

| subjectile | Etat de finition recherché (Cf. note 2) |  |  | Brossage métallique | Epoussetage | Impression (Cf.note 3) | Rebouchage (Cf. note 4) | Enduit non repassé (Cf. note 4) | Enduit repassé (Cf. note 4) | Ponçage Epoussetage | Couche intermédiaire | Révision | Couche de finition |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mat | Satiné | Brillant (Cf. note 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parement lisse | FINITION C |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  | X |
|  | FINITION B |  |  | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X |
|  | FINITION A |  |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |
| (note 1) Dans les locaux très humides en condition d’utilisation. Les produits mis en œuvre doivent répondre aux exigences du tableau E3 (note 2) La finition C et la finition B sont d’aspect poché. La finition A est finement poché ou lisse. L’application de peinture, en finition « tendue », ne s’exécute que pour des travaux de finition spécifique, sur prescription spéciale. D’autres aspects décoratifs peuvent être obtenus. (note 3) Facultative selon certaines prescriptions. (note 4) un même type d’enduit peut convenir à toutes ces opérations. L’aspect est lisse ou structuré. En aspect structuré, le détail des opérations est défini dans Documents Particuliers du Marché. NOTE : Il ne doit pas y avoir de colle rabattue en excès sur les éléments de cloisons au droit des joints. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |