Exécution des travaux de peinture.

Les travaux préparatoires et de finition sont définis en fonction de la nature du subjectile, de la qualité de surface de celui-ci et de l’état de finition recherché.

SUBJECTILES PLATRE

TABLEAU 1 : Enduits en plâtre à base de gypse naturel. Travaux intérieurs.

| Mode d’exécution du subjectile | Etat de finition recherché (Cf. note 2) |  |  | Egrenage | Epoussetage | Impression (Cf. note 3 | Rebouchage (Cf. note 4) | Ratissage (Cf. note 4) | Enduit non repassé (Cf. note 4) | Enduit repassé (Cf. note 4) | Ponçage époussetage | Couche intermédiaire | Révision | Couche de finition |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mat | Satiné | Brillant (Cf. note 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enduit en plâtre lissé | Finition C |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  | Finition B |  |  |  | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |
|  | Finition A |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |
| Enduit en plâtre coupé | Finition C |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  | Finition B |  |  | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X |
|  | Finition A |  |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |
| (note 1) dans les locaux très humide en conditions d’utilisation, les produits mis en œuvre doivent répondre aux exigences du tableau E3. (note 2) la finition C et la finition B sont d’aspect poché. La finition A est d’aspect finement poché ou lisse. L’application de peinture, en finition « tendue », ne s’exécute que pour des travaux de finition spécifique, sur prescription spéciale. D’autres aspects décoratifs peuvent être obtenus. (note 3) facultative selon certaines prescriptions. (note 4) un même type d’enduit peut convenir à toutes ces opérations. L’aspect est lisse ou structuré. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |