Exécution des travaux de peinture.

Les travaux préparatoires et de finition sont définis en fonction de la nature du subjectile, de la qualité de surface de celui-ci et de l’état de finition recherché.

TABLEAU 7 : Blocs et dalles de béton cellulaire (blocs conformes à la norme NF P 14-306) -TRAVAUX INTERIEURS.

| Mode d’exécution du subjectile | Etat de finition recherché |  |  | Brossage Egrenage Epoussetage | Impression Spéciale | Dégrossissage | Enduit repassé (note4) | Enduit non repassé (note4) | Ponçage Epoussetage | Couche intermédiaire | Révision | Couche de finition |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mat | Satinée | Brillant (note 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Blocs posés au mortier | Finition C (note 2) |  |  | X | X (note 3) |  |  |  |  |  |  | X |
| Blocs posés à la colle et dalles (note 5) | Finition C |  |  | X | X (note 3) |  |  |  |  |  |  | X |
|  | Finition B |  |  | X |  | X | X |  | X | X |  | X |
|  | Finition A |  |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| Note 1 Dans les locaux très humides en conditions d’utilisations, les produits mis en œuvre doivent répondre aux exigences du tableau E3 Note 2 Pour les définitions plus élaborées, un enduit selon les normes NF P 15-201 et NF P 71-201 doit être prévu ou tout enduit apte à l’emploi visé. Note 3 Facultative en fonction de la résistance des peintures aux fonds alcalins. Note 4 Enduits utilisés conformément aux Avis Techniques ou autre procédure d’évaluation dans le cas des dalles. Note 5 Les dalles sont posées conformément aux Avis Techniques et aux clauses des procédures d’évaluation d’aptitude à l’emploi dont elles sont fait l’objet. Elles peuvent être collées, clavetées ou à joints souples. NOTE les travaux de ragréage ou de réparation du support qui nécessite un mortier spécial ne sont pas du ressort du peintre. L’état de finition de surface reflète celui du subjectile. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |