Exécution des travaux de peinture.

Les travaux préparatoires et de finition sont définis en fonction de la nature du subjectile, de la qualité de surface de celui-ci et de l’état de finition recherché.

TABLEAU 19: subjectiles métaux non ferreux et alliages légers - acier galvanisé TRAVAUX INTERIEURS.

| Subjectile | Etat de finition recherché |  |  | Nettoyage et dépoussiérage | Dégraissage | Décapage ou dérochage et rinçage | Peinture primaire réactive ou peinture à accrochage direct | Couche intermédiaire | Couche de finition |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mat | Satinée | Brillant |  |  |  |  |  |  |
| Non ferreux Alliages légers Acier galvanisé | Finition C |  |  | X | X | X | X |  | X |
|  | Finition B |  |  | X | X | X | X | X | X |
| Dans les locaux très humides en conditions d’utilisation, les produits mis en œuvre doivent répondrent aux exigences du tableau E3. Les ouvrages ne doivent pas être livrés au peintre recouverts de ciment ou de plâtre. Cette opération n’est pas toujours nécessaire. Elle est toujours suivie d’un rinçage Assure l’accrochage ainsi qu’une protection provisoire. Certaines couleurs de la couche de finition exigent l’application d’une couche intermédiaire. Certaines couleurs de la couche de finition exigent une couche intermédiaire supplémentaire. Certains systèmes épais peuvent remplacer deux couches de même épaisseur totale. L’aspect « mat » nécessite l’emploi de produits spécifiques. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |