Exécution des travaux de peinture.

Les travaux préparatoires et de finition sont définis en fonction de la nature du subjectile, de la qualité de surface de celui-ci et de l’état de finition recherché.

TABLEAU 11 : panneaux de fibres ou particules à liant de ciment -TRAVAUX INTERIEURS.

| Subjectile | Etat de finition recherché |  |  | Brossage Epoussetage | Impression spéciale | Enduit non repassé | Enduit repassé | Blocs posés au mortier | Couche intermédiaire | Révision | Couche de finition |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mat | Satinée | Brillant |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fibre ciment comprimée ou non | Finition C |  |  | X | X |  |  |  |  |  | X |
| Fibres de bois agglomérées au ciment | Finition B |  |  | X | X | X |  | X | X |  | X |
|  | Finition A |  |  | X | X |  | X | X | X | X | X |
|  | Finition C |  |  | X | X |  |  |  |  |  | X |
| Les joints sont considérés comme apparents ou habillés par un couvre joint. Dans les locaux très humides en conditions d’utilisations, les produits mis œuvre doivent répondre aux exigences du tableau E3. La finition C et la finition B sont d’aspect poché. La finition A est finement poché ou lisse. L’application de peinture en finition « tendu » ne s’exécute que pour des travaux de finition spécifique, sur prescription spéciale. D’autres aspects décoratifs peuvent être obtenus Les prescriptions s’appliquent aux travaux effectués sur la belle face ; les travaux effectués sur l’envers ne peuvent correspondre qu’à la finition C. Les fibres ciments celluloses conduisent à l’utilisation d’impressions adaptées à la porosité du subjectile. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |