Exécution des travaux de peinture.

Les travaux préparatoires et de finition sont définis en fonction de la nature du subjectile, de la qualité de surface de celui-ci et de l’état de finition recherché.

TABLEAU 16: subjectiles bois et dérivés -TRAVAUX EXTERIEURS (peinture).

| Subjectiles | Qualité de surface | Peinture (note 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etat de finition recherché |  | Brossage | Impression (note 1) | Ponçage | Couche intermédiaire | Ponçage | Couche de finition |
|  |  | Satiné | Brillant (note1) |  |  |  |  |  |  |
| Bois massif latté contreplaqués | Raboté ou poncé | Finition C |  | X | X |  | X |  | X |
|  |  | Finition B |  | X | X | X | X |  | X |
|  |  | Finition A |  | X | X | X | X | X | X |
| Des précautions de traitements appropriées, au niveau de l’impression, sont à prendre sur certaines essences tel que le teck, l’iroko, le doussié. Note 1 L’impression conditionnant la durabilité des ouvrages doit être exécutée de préférence en atelier par le fabricant ou le corps d’état concerné, ou, à défaut, sur chantier, avant pose, à l’abri des intempéries. L’impression et la couche intermédiaire peuvent être un produit spécifique ou le même produit que celui employé pour la finition. Note 2 Le maître d’ouvrage ou son représentant doit s’assurer que ce qu’il prescrit pour l’extérieur est compatible avec l’existant intérieur. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |