EXECUTION DES TRAVAUX DE PEINTURE

TABLEAU E3 : pièces et locaux très humides – TRAVAUX INTERIEURS.

| Caractéristiques |  | Méthodes de contrôle | Exigibilité |  |  | spécifications |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Principales | Secondaires |  | Etat de finition recherché |  |  |  |
|  |  |  | Finition C | Finition B | Finition A |  |
| Aspect | Uniformité de la couleur | 1 | X | X | X | La coloration est uniforme et conforme à la teinte des éprouvettes de référence. Avec une tolérance de contraste de l’échelle des gris : N°4 : en finition B N°5 en finition A |
|  | Brillance | 2 | 0 | X | X | Le brillant spéculaire doit être égal à celui des éprouvettes de référence, avec une tolérance de + ou – 5unités. |
|  | Réchampissage | 3 | 0 | X | X | Finition B : la ligne de réchampissage peut présenter quelques irrégularités. |
|  |  |  |  |  |  | Finition A : la ligne de réchampissage ne présente aucune irrégularité. |
|  | Aspect de surface | 4 | X | X | X | Conforme aux surfaces de référence. |
|  |  |  |  |  |  | Finition B traces d’outils épars admis. |
|  |  |  |  |  |  | Finition A traces d’outils d’application à peine perceptible. |
| Physique | Adhérence | 5a 5b | X X | X X | X X | A ≥ 0,4 MP a sauf rupture cohésive du support. Cliché N°2 satisfait. Sur métaux et matières plastiques. Autres supports non visés. Conformes aux éprouvettes témoins et surfaces de référence. |
|  | Epaisseur | 6 | 0 | X | X |  |
| Aptitude à l’emploi | Insensibilité à l’eau | 7b | X | X | X | Aucune altération. |
|  | Facilité de nettoyage | 8b | 0 | X | X | Effaçage de la tâche type. |
| Note les critères de qualité de protection sont à considérer en priorité sur l’aspect de finition, seules les peintures brillantes sont adaptées techniquement. MP a = 1N/mm². |  |  |  |  |  |  |